- ТЕРМОЛАЙТ/+ (ПМ-35/50) 
ТУ 5762-005-01411834-04.

- Теплоизоляция, теплоизоляционные материалы.

- Описание теплоизоляционного материала ТЕРМОЛАЙТ Плиты мягкие из тонких минеральных волокон на основе базальтовых пород, скрепленных между собой синтетическим связующим с гидрофобизирующими добавками. - Область применения теплоизоляционного материала ТЕРМОЛАЙТ - Теплоизоляция и звукоизоляция ненагружаемых строительных конструкций: полы, каркасные перегородки, скатные крыши, слоистые кладки. Рекомендуется использовать в качестве звукоизоляции строительных конструкций, в том числе для поглощения уличного шума в ограждающих конструкциях наружных стен.. - Характеристики теплоизоляционного материала ТЕРМОЛАЙТ - Плотность (кг/м3) - 35/50 - Группа горючести (ГОСТ 30244)- НГ - Теплопроводность в сухом состоянии, не более (Вт/мК): 10 - 0,036 25 - 0,039 - Расчетные значения: A - 0,042/0,041 Б - 0,045/0,044 - Сжимаемость, не более (%) – 25/10 - Водопоглощение по объему, не более (%) – 1,5 - Паропроницаемость (мг/(м*чПа) – 0,3 1. Покрытие отделки (вагонка) 2. Пароизоляционная мембрана 3. Рейка 4. Стропильная нога 5. Контробрешетка 6. Обрешетка 7. ТЕРМОЛАЙТ/+ 8. Ветрозащитная диффузионная мембрана 9. Кровельное покрытие (черепица) 1. Плита перекрытия 2. Пароизоляционная мембрана 3. ТЕРМОЛАЙТ/+ 4. Лаги 5. Черновой пол (водостойкая фанера) 6. Подложка 7. Покрытие пола 1. Гипсокартон 2. ТЕРМОЛАЙТ/+ 3. Стойка деревянная 4. Декоративная отделка